| "Технические требования по подготовке стекол к закалке" |
| --- |
|  | Стекло, подлежащее закаливанию, должно соответсвовать приведенным ниже требованиям (выдержка из ТЗ по подготовке стекол к закалке на оборудовании финской фирмы "TAMGLASS") |

|  |  | 1. Расстояние между отверстиями и расстояние от края стекла до отверстия (a): a >= 1,5 * t, при t = 3 - 6 мм; a >= 2 * t, при t = 6 - 19 мм, где t - толщина стекла. 2. Минимальный диаметр отверстия (D): D >= 5 мм, при t = 3 - 5 мм; D >= t, при t = 5 - 19 мм, где t - толщина стекла. 3. Радиус R >= t, где t - толщина стекла. 4. Кромка стекла должна быть предварительно обработана (шлифовка полировка фацет) |
| --- | --- | --- |

ГЛАВНАЯ